## Slide 1
Исследование низкотемпературного радиационного упрочнения ферритно-мартенситных сталей
Рогожкин С.В., Никитин А.А., Искандаров Н.А., Хомич А.А., Хорошилов В.В., Богачев А.А., Лукьянчук А.А., Разницын О.А., Шутов А.С., Федин П.С., Кулевой Т.В., Васильев А.Л*., Пресняков М.Ю.*, Кравчук К.С.**, Усеинов А.С.**, Леонтьева-Смирнова М.В.***, Можанов Е.М.***
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ, Москва, Россия
* НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
** ФГБНУ «ТИСНУМ», Троицк, Россия
*** АО «ВНИИНМ», Москва, Россия
Notes: Красный цвет

## Slide 2
Требования:
- Повреждающие дозы > 150 сна;
- Температура эксплуатации 300-600ºС;
- Быстрый спад активности;
- Коррозионная стойкость
Ферритно-мартенситные стали – перспективные материалы активной зоны ядерных энергетических установок нового поколения
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
Термическая
ползучесть
Радиационная повреждаемость
*Zinkle S.J., Was G.S. Materials challenges in nuclear energy. Acta Materialia, 2013, v.61, pp.735-758.

## Slide 3: Радиационное охрупчивание ферритно-мартенситных сталей Eurofer97(HT), F-82H
Увеличение предела текучести
E. Gaganidze et al., J. Nucl. Mater. 2011
Рост температуры вязко-хрупкого перехода (ΔDBTT)
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
Notes: Картинки можно было бф только про Eurofer 97. Они есть в отчетах Карлсруэ.

## Slide 4: Микроструктурные исследования причин упрочнения Eurofer 97
Дислокационные петли
Вакансионные поры
32 сна (БОР-60) | Петли | Поры
Плотность, м-3 | 1.7 ×1022 | 2.3 ×1021
Диаметр, нм | 4.8 | 1.6
O.J. Weiß et al., J. Nucl. Mater. 2012*
Вклад в упрочнение
???
Eurofer 97 (BOR 60, 32 сна, 330 °C)
Упрочнение за счет образования MX и M23C6 фаз пренебрежимо мало (< 0,2%)
C. Dethloff et al., J. Nucl. Mater. 2014**
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 5
32 сна (BOR 60) | Cr-Mn кластеры
Объемная плотность, м-3 | ~ 5×1024
Размер, нм | 2,6-3,7
S.V. Rogozhkin et al., Inorg. Mater. Appl. Res. 2013
Образование кластеров, обогащенных Cr
Зоны обогащенные от 20 ат.% Cr (•) в матрице железа (•).
Атомно-зондовая томография стали Eurofer 97 после облучения
10 нм
Eurofer 97 (BOR 60, 32 сна, 330 °C)
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 6: Модель дисперсно-упрочняющих барьеров (Dispersed Barrier Hardening DBH model)
Учет вкладов различных барьеров в механизм упрочнения
μ - модуль сдвига (84.4 ГПа),
b – вектор Бюргерса (0.248 нм),
MT – фактор Тейлора (3.06),
αi - сила барьера (зависит от типа дефекта 0.005-0.6*),
Ni и di - объемная плотность и средний размер барьеров соответственно
*Terentyev D., Bacon D.J., Osetsky Y. Reactions between a 1/2⟨111⟩ screw dislocation and ⟨100⟩ interstitial dislocation loops in alpha-iron modelled at atomic scale, 2010 Philosophical Magazine 90 1019.
*Weiß O.J., Gaganidze E., Aktaa J. Quantitative characterization of microstructural defects in up to 32 dpa neutron irradiated EUROFER97. 2012 Journal of Nuclear Materials 426 52
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 7: Упрочнение стали Eurofer97 под облучением
Вклады в упрочнение от различных РИ особенностей
Eurofer 97 (BOR 60, 32 сна, 330 °C)
TEM
APT
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 8: Эксперимент по моделированию радиационных повреждений
Расчеты профиля структурных повреждений (SRIM 2008)
5.6 MeV Fe
Параметры облучения
Образцы-мишени - 3 мм диски
5.6 МэВ Fe
Повреждающая доза: до 10 сна
Температура облучения: 250, 300, 400 °C
Ускоритель тяжелых ионов (101кэВ/нуклон)
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 9: Результаты исследований облученных до дозы 5 сна образцов Eurofer97 (Электронная микроскопия)
Стрелкой указано направление пролета ионов.
250 °C 300 °C 400 °C
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 10: Дислокационные петли в стали Eurofer97 после облучения ионами Fe
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
Увеличение размера петель с ростом температуры
Рост объемной плотности петель с увеличением повреждающей дозы

## Slide 11: Результаты исследований облученных образцов (Атомно-зондовая томография)
Атомная карта образца Eurofer 97 после облучения ионами Fe с энергией 5.6 МэВ при температуре 400 °C.
На изображении наблюдается попавший в область исследования карбид вольфрама
Парные корреляционные функции для атомов хрома для образцов облученных 5.6 МэВ ионами железа до дозы 10 сна
При 400 C и дозе 10 сна размер Cr кластеров ~ 2.5 нм и плотность менее 4×1023 м-3.
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 12: Оценка упрочнения облученных образцов
Результаты расчетов радиационного упрочнения в DBH модели для образцов облученных 5.6 МэВ ионами железа до дозы 10 сна
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 13: Сравнение оценки упрочнения по DBH модели на основе ПЭМ данных при облучении нейтронами и ионами
С учетом сдвига температуры ΔT за счет учета эффекта скорости набора дозы
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 14: Дислокационная структура стали ЧС-139 после облучения (4 сна при температуре 400 °С)
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 15: Дислокационная структура стали ЧС-139 после облучения
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
Повреждающая доза, сна
2 4 6 2 4 6 2 4 6
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Объемная плотность, 1021 м-3
Средний диаметр петель, нм
2 4 6 2 4 6 2 4 6
8
7
6
5
4
3
2
0
Повреждающая доза, сна
Количественные характеристики дислокационных петель

## Slide 16: Твердый раствор стали ЧС-139 после облучения
облучение ионами Fe до дозы 6 сна при температуре 300 °C
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 17: Количественные характеристики Ni-Si-Mn кластеров
Chart: 
| 4 | 11 | 12 | 13 | 20
N, 10_24 (1/m3) | 2.054 | 1.62 | 0.97 | 0.77 | 0.77
Chart: 
| 1 | 1 | 1
 | 1 | 2 | 3
Chart: 
| 4 | 11 | 12 | 13 | 20
d, (нм) | 2.6499 | 2.7 | 3.54 | 3.3 | 4.63
Chart: 
| 1 | 1 | 1
 | 1 | 2 | 3
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
17

## Slide 18: Дислокационная структура стали ЭК-181 после облучения
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
18
Количественные характеристики дислокационных петель
Плотность петель в обеих сталях лежит в диапазоне (1–7) 1021 м–3.
ЧС-139
ЭК-181

## Slide 19: Твердый раствор стали ЭК-181 после облучения
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
облучение ионами Fe до дозы 6 сна при температуре 400 °C
Характерный размер кластеров ~ 7 нм
Объемная плотность
1022 м-3

## Slide 20: Сравнение вкладов в упрочнение от радиационно-индуцированных петель и кластеров
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
Упрочнение Δσ , МПа
Chart: 
ΔσL – вклад петель | 167.459 | 105.4921 | 135.0989 | 151.7717 | 197.0636
ΔσC – вклад кластеров | 123.9138 | 206.2887 | 156.1167 | 147.1882 | 189.5979
ΔσL – вклад петель | 170.4232 | 136.5019 | 110.8948 | 157.867 | 225.9786
ΔσC – вклад кластеров | 648.9413 | 581.746 | 515.444 | 443.4007 | 525.2062
Chart: 




Chart: 




Chart: 




Chart: 




*F. Bergner, C. Pareige, JNM, 2014

## Slide 21: Оценка радиационного упрочнения по модели DBH и результаты упрочнения, измеренные методом наноиндентирования
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.
Chart: 
DBH модель | 208.3198 | 231.6972 | 206.4561 | 211.4214 | 273.462
наноиндентирование | 216 | 220 | 186 | 173 | 310
DBH модель | 670.9463 | 597.546 | 527.2383 | 470.6657 | 571.7586
наноиндентирование | 627 | 564 | 476 | 609 | 550
Упрочнение Δσ, МПа
ЧС-139
Chart: 




Chart: 




Chart: 




Chart: 




наноиндентирование
DBH модель
*F. Bergner, C. Pareige, JNM, 2014

## Slide 22: Заключение
Проведены сеансы облучения сталей Eurofer97, ЧС-139, ЭК-181 ионами Fe с энергией 5.6 МэВ до максимальной повреждающей дозы 10 сна при температурах 250, 300 и 400 °С.
Исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии показали формирование дислокационных петель в области структурных повреждений:
  - размеры петель увеличиваются с ростом температуры облучения;
  - объемная концентрация петель увеличивается с ростом повреждающей дозы;
  - с ростом температуры облучения скорость образования дислокационных петель падает.
Результаты атомно-зондовой томографии указывают на начальные стадии распада твердого раствора в исследованных ф/м сталях с образованием наноразмерных кластеров, морфология и химический состав которых, определяются наличием в материале определенного рода примесей.
Исследования упрочнения облученных ионами образцов сталей методами наноиндентирования и оценка упрочнения в рамках модели дисперсных барьеров подтвердили упрочняющий механизм охрупчивания за счет образования дислокационных петель, а также показали существенную роль радиационно-индуцированных нанокластеров в данном механизме.
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 23
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
XI Конференция по реакторному материаловедению, г. Димитровград, 27-31 мая 2019 г.