## Slide 1: РАДИАЦИОННОЕ РАСПУХАНИЕ МАТЕРИАЛА ШПИЛЕК МАЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРОБКИ РЕАКТОРА БОР-60
© В.С. Неустроев, Д.А. Соколовский, С.В. Белозеров, И.Ю. Жемков, Е.И. Макаров, Ю.В. Набойщиков, А.И. Плотников, Н.С. Погляд, Н.И. Широкова
Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов
XI Конференция по
реакторному материаловедению
Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 2: Введение
Знание основных закономерностей радиационного распухания с прикладной точки зрения необходимо для обоснования продления назначенных сроков эксплуатации внутрикорпусных устройств различных реакторов, изготовленных из аустенитной стали типа Х18Н10Т.
Для расчетов при продлении срока службы незаменяемых длительно облучаемых элементов необходимо учитывать изменение условий облучения в течение десятков лет.
Цель работы: уточнить основную формулу распухания стали Х18Н10Т, используемую для продления срока службы реакторных конструкций, и на её основе провести расчёт распухания граней чехла экранной сборки Э-169 и креплений биологической защиты малой поворотной пробки реактора БОР-60.

## Slide 3: Формула распухания стали Х18Н10Т при продлении срока службы элементов реакторов
где S – распухание, %,
T – температура облучения, °С; D – повреждающая доза, сна; C, n, β, Tmax – постоянные коэффициенты.
S = C · Dn exp[–β(T – Tmax)2]
S = 1,04·10–2 · D1,88 exp[–1,83 ·10–4(T – 470)2], %
На основе множества экспериментальных данных по облучению для стали Х18Н10Т были рассчитаны значения констант:
0,2-0,4 сна/год
5-20 сна/год
S/exp[–1,83 ·10–4(T – 470)2]
Повреждающая доза D, сна

## Slide 4: Модели расчета температуры и повреждающей дозы в активной зоне реактора БОР-60 в формуле распухания
T = T0(1+BZ)
Chart: 
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
 | 62.0496 | 70.1481 | 76.1151 | 79.7694 | 81 | 79.7694 | 76.1151 | 70.1481 | 62.0496 | 52.0658
 | 45.5051 | 46.2323 | 47.2828 | 47.6869 | 47.6061 | 46.7172 | 44.6162 | 42.0303 | 39.0404 | 34.8384 | 30.1515 | 28.1313 | 21.3 | 18.2
100,8293839 119,0758294 150,5924171 182,9383886 206,1611374 234,3601896 255,0947867 274,1706161 299,8815166 327,2511848 345,4976303 367,0616114 395,2606635 420,971564 439,2180095 450 | 47.5644 | 48.625 | 49.6856 | 49.9508 | 49.553 | 48.3598 | 47.2992 | 45.9735 | 43.7197 | 40.6705 | 38.2841 | 35.2348 | 30.3295 | 25.4242 | 21.3144 | 19.0606
Сборка Э-169
Расстояние от НАЗ, Z, мм
Повреждающая доза D, сна
ОУ-1 и ОУ-2
Dmax = 81 сна
Dmax = 50 сна
Dmax = 48 сна
Chart: 
| 0 | 450
 | 320 | 402
 | 484 | 484
 | 320 | 344
ТОУ-1 = 484 °С
ТЭ-169
Температура Т, °C
Т0 = 320 °С
Расстояние от низа
активной зоны (НАЗ), Z, мм

## Slide 5: Параметры изучаемых элементов облучательных устройств ОУ-1 и ОУ-2
а)
б)
Распределение температуры облучения по высоте направляющей трубки в ОУ-1 (сверху) и в ОУ-2 (снизу)
5
Изучаемые элементы – направляющие трубки облучательных устройств (исходный диаметр – 14 мм и длина – 325 мм).
Направляющая трубка
489
467
444
578
556
533
Tср = 484°С
Tср = 570°С

## Slide 6: Результаты расчета распухания направляющих трубок ОУ-1 и ОУ-2
Chart: Повреждающая доза D, сна
| 20 | 40 | 47.5
расчет 1 ТР-03 | 2.7868 | 10.2576 | 14.1695
ТР-03 | 1.5214 | 1.4357 | 1.8857 | 1.5214 | 2.7 | 1.9071 | 3.6857 | 2.9786 | 3.7071 | 3.0429 | 5.7214 | 5.6357 | 6.8571 | 7.1143 | 7.1357 | 7.7571 | 8.0786 | 9.2143 | 9.6429 | 10.4357
ТР-03 степенная | 0.8779 | 0.99115 | 1.1108 | 1.2368 | 1.3691 | 1.5078 | 1.6526 | 1.8036 | 1.9608 | 2.1242 | 2.2936 | 2.4691 | 2.6507 | 2.8383 | 3.0318 | 3.2313 | 3.4368 | 3.6482 | 3.8654 | 4.0886 | 4.3176 | 4.5524 | 4.7931 | 5.0395 | 5.2917 | 5.5497 | 5.8134 | 6.0828 | 6.3579 | 6.6387 | 6.9252 | 7.2174 | 7.5152 | 7.8186 | 8.1276 | 8.4422
ТР-05 | 0.19246 | 0.278 | 0.17107 | 0.17107 | 0.00021384 | 0.34215 | 0.12831 | 0.4063 | 0.44907 | 1.2617 | 0.83399 | 1.3472 | 1.39 | 1.7321 | 2.3095 | 1.4541 | 4.619 | 0.96229
 | 0.16257 | 0.18355 | 0.2057 | 0.22904 | 0.25355 | 0.27921 | 0.30604 | 0.33401 | 0.36312 | 0.39337 | 0.42474 | 0.45725 | 0.49087 | 0.5256 | 0.56145 | 0.5984 | 0.63644 | 0.67559 | 0.71582 | 0.75715 | 0.79955 | 0.84304 | 0.8876 | 0.93324 | 0.97994 | 1.0277 | 1.0765 | 1.1264 | 1.1774 | 1.2294 | 1.2824 | 1.3365 | 1.3917 | 1.4479
рассч теор 470 | 1.6826 | 1.8997 | 2.129 | 2.3706 | 2.6242 | 2.8899 | 3.1675 | 3.457 | 3.7583 | 4.0713 | 4.3961 | 4.7325 | 5.0805 | 5.44 | 5.811 | 6.1934 | 6.5872 | 6.9923 | 7.4088 | 7.8365 | 8.2754 | 8.7255 | 9.1867 | 9.659 | 10.1424 | 10.6369 | 11.1423 | 11.6587 | 12.186 | 12.7242 | 13.2733 | 13.8333 | 14.404 | 14.9856 | 15.5779 | 16.1809
Величина коэффициента С | По исходной формуле | Для ОУ-1 | Для ОУ-2
Коэффициент для температуры облучения устройства | 0,0104 | 0,0054 (Т = 484°С) | 0,0010 (Т = 570°С)
Коэффициент, уточнённый для Тmax = 470°С |  | 0,0056 | 0,0063
6
S = 5,6·10–3 · D1,88 exp[–1,83·10–4 (T – 470)2], %

## Slide 7: Температурная история эксплуатации сборки Э-169
Каждая грань чехла сборки Э-169 на протяжении 27 лет
эксплуатации имела различную максимальную температуру из-за смены окружения.
Картограмма реактора БОР-60:
1 – стержень СУЗ,
2 – ТВС,
3 – экранная сборка,
4 – материаловедческая сборка,
5 – ячейка Е-04 (Э-169)
Сборка Э-169
1575
1
2
3
4
5

## Slide 8: Температурная история эксплуатации сборки Э-169. Поправки в температуре
Зависимость температуры грани Д-38 сборки от времени эксплуатации с учетом и без учета поправки температур
Температура некоторых граней может быть завышенной в связи с погрешностями расчета энерговыделения и линейным приближением распределения температуры по высоте АЗ. В связи с этим для некоторых температур введем поправочный коэффициент 0,9.

## Slide 9: Результаты расчета распухания граней экранной сборки Э-169
Chart: Время, лет
| 0 | 1.5333333333333334 | 3.0666666666666669 | 4.5999999999999996 | 6.1333333333333337 | 7.6666666666666696 | 8.7166666666666668 | 9.7666666666666675 | 10.816666666666666 | 11.866666666666667 | 12.916666666666668 | 13.833333333333334 | 14.75 | 15.666666666666668 | 16.583333333333336 | 17.5 | 18.7 | 19.899999999999999 | 21.1 | 22.3 | 23.5 | 23.916666666666668 | 24.333333333333332 | 24.75 | 25.166666666666664 | 25.583333333333332 | 25.866666666666667 | 26.15 | 26.433333333333334 | 26.716666666666665 | 27
Д-38 | 0 | 0.001998 | 0.0073543 | 0.015761 | 0.027069 | 0.041178 | 0.12297 | 0.19477 | 0.31542 | 0.5086 | 0.80438 | 0.97905 | 1.076 | 1.217 | 1.4172 | 1.6948 | 2.2604 | 3.1159 | 4.7792 | 7.4827 | 11.0909 | 12.0234 | 13.299 | 15.5812 | 18.9328 | 23.3228 | 23.8916 | 24.1217 | 24.4267 | 24.8235 | 25.3301
K-1 | 0 | 0.001998 | 0.0073543 | 0.015761 | 0.027069 | 0.041178 | 0.10959 | 0.15066 | 0.21089 | 0.29704 | 0.41736 | 0.58188 | 0.65959 | 0.7676 | 0.9151 | 1.1153 | 1.4144 | 1.5662 | 1.7814 | 2.0804 | 2.4876 | 2.9488 | 3.1095 | 3.3165 | 3.5801 | 3.9127 | 4.4427 | 4.6111 | 4.8237 | 5.0889 | 5.4137
K-2 | 0 | 0.001998 | 0.0073543 | 0.015761 | 0.027069 | 0.041178 | 0.10959 | 0.15066 | 0.21089 | 0.29704 | 0.41794 | 0.58082 | 0.65554 | 0.75858 | 0.89832 | 1.0848 | 1.3839 | 1.5357 | 1.7509 | 2.0499 | 2.457 | 2.9372 | 3.1286 | 3.3825 | 3.7135 | 4.1342 | 4.6589 | 4.8192 | 5.02 | 5.2691 | 5.5745
E-03 | 0 | 0.001998 | 0.0073543 | 0.015761 | 0.027069 | 0.041178 | 0.11383 | 0.164 | 0.24128 | 0.35664 | 0.52445 | 0.69739 | 0.79099 | 0.92611 | 1.1168 | 1.3798 | 1.7549 | 2.0689 | 2.5859 | 3.3924 | 4.5837 | 5.2093 | 5.6839 | 6.423 | 7.507 | 8.9873 | 9.5174 | 9.6857 | 9.8983 | 10.1635 | 10.4906
Д-40 | 0 | 0.001998 | 0.0073543 | 0.015761 | 0.027069 | 0.041178 | 0.11168 | 0.15717 | 0.22557 | 0.32558 | 0.4686 | 0.6936 | 0.90407 | 1.2632 | 1.8365 | 2.6921 | 3.289 | 4.2467 | 6.1284 | 9.1432 | 12.9848 | 13.7062 | 14.4053 | 15.5675 | 17.3206 | 19.6843 | 20.4703 | 21.132 | 22.1843 | 23.7319 | 25.8286
Е-08 | 0 | 0.001998 | 0.0073543 | 0.015761 | 0.027069 | 0.041178 | 0.11168 | 0.15717 | 0.22557 | 0.32558 | 0.4686 | 0.65032 | 0.76145 | 0.9277 | 1.1693 | 1.5105 | 1.8892 | 2.2119 | 2.7461 | 3.5825 | 4.8199 | 5.3147 | 5.5309 | 5.8236 | 6.2119 | 6.712 | 7.2924 | 7.5418 | 7.8769 | 8.3176 | 8.885
Chart: Время, лет
| 0 | 1.5333333333333334 | 3.0666666666666669 | 4.5999999999999996 | 6.1333333333333337 | 7.6666666666666696 | 8.7166666666666668 | 9.7666666666666675 | 10.816666666666666 | 11.866666666666667 | 12.916666666666668 | 13.833333333333334 | 14.75 | 15.666666666666668 | 16.583333333333336 | 17.5 | 18.7 | 19.899999999999999 | 21.1 | 22.3 | 23.5 | 23.916666666666668 | 24.333333333333332 | 24.75 | 25.166666666666664 | 25.583333333333332 | 25.866666666666667 | 26.15 | 26.433333333333334 | 26.716666666666665 | 27
К-1 | 0 | 0.0010811 | 0.0039791 | 0.0085279 | 0.014646 | 0.02228 | 0.059295 | 0.081515 | 0.1141 | 0.16072 | 0.22582 | 0.31483 | 0.35688 | 0.41532 | 0.49513 | 0.60344 | 0.76531 | 0.84743 | 0.96387 | 1.1256 | 1.3459 | 1.5955 | 1.6824 | 1.7945 | 1.9371 | 2.117 | 2.4038 | 2.4949 | 2.6099 | 2.7534 | 2.9291
К-2 | 0 | 0.0010811 | 0.0039791 | 0.0085279 | 0.014646 | 0.02228 | 0.059295 | 0.081515 | 0.1141 | 0.16072 | 0.22613 | 0.31426 | 0.35469 | 0.41044 | 0.48605 | 0.58693 | 0.74879 | 0.83092 | 0.94736 | 1.1091 | 1.3294 | 1.5892 | 1.6928 | 1.8301 | 2.0093 | 2.2369 | 2.5207 | 2.6075 | 2.7162 | 2.8509 | 3.0161
Е-03 | 0 | 0.0010811 | 0.0039791 | 0.0085279 | 0.014646 | 0.02228 | 0.061587 | 0.088734 | 0.13055 | 0.19296 | 0.28376 | 0.37733 | 0.42798 | 0.50109 | 0.60424 | 0.74656 | 0.9495 | 1.1194 | 1.3991 | 1.8355 | 2.4801 | 2.8186 | 3.0753 | 3.4752 | 4.0618 | 4.8627 | 5.1495 | 5.2406 | 5.3556 | 5.4991 | 5.6761
Д-38 | 0 | 0.0010811 | 0.0039791 | 0.0085279 | 0.014646 | 0.02228 | 0.066534 | 0.10539 | 0.17066 | 0.27518 | 0.43522 | 0.52973 | 0.58219 | 0.65849 | 0.76681 | 0.917 | 1.1197 | 1.2892 | 1.568 | 2.0027 | 2.6448 | 2.9785 | 3.2247 | 3.6052 | 4.161 | 4.9256 | 5.2334 | 5.3579 | 5.5229 | 5.7376 | 6.0117
Д-40 | 0.0010811 | 0.0039791 | 0.0085279 | 0.014646 | 0.02228 | 0.060426 | 0.085038 | 0.12205 | 0.17616 | 0.25354 | 0.37528 | 0.48916 | 0.68345 | 0.99366 | 1.4566 | 1.6702 | 1.8659 | 2.1974 | 2.7237 | 3.5064 | 3.767 | 3.8718 | 4.0112 | 4.1933 | 4.4269 | 4.7107 | 4.7975 | 4.9061 | 5.0409 | 5.2061
Е-08 | 0 | 0.0010811 | 0.0039791 | 0.0085279 | 0.014646 | 0.02228 | 0.060426 | 0.085038 | 0.12205 | 0.17616 | 0.25354 | 0.35187 | 0.41199 | 0.50194 | 0.63266 | 0.81728 | 1.0222 | 1.1968 | 1.4858 | 1.9384 | 2.6079 | 2.8756 | 2.9925 | 3.1509 | 3.361 | 3.6316 | 3.9457 | 4.0806 | 4.2619 | 4.5003 | 4.8074
C = 0,01035; исходные Тmax
C = 0,0056; исправленные Тmax
Условия расчета распухания по формуле | Значение распухания граней сборки Э-169 для верха активной зоны, % |  |  |  |  | 
 | К-1 | К-2 | Е-03 | Д-38 | Д-40 | Е-08
C = 0,01035; исходные Тmax | 5,41 | 5,58 | 10,5 | 24,8 | 25,8 | 8,89
C = 0,0056; 0,9Тmax для граней Д-38 и Д-40 в период времени 17,5-25,6 лет | 2,93 | 3,02 | 5,68 | 6,01 | 5,21 | 4,81
Экспериментальное значение | 4,6-6,5% |  |  |  |  | 
Грань
Грань

## Slide 10: Условия облучения шпильки Ш1
Нижняя часть малой поворотной пробки (МПП)
реактора БОР-60
Шпильки и гайки МПП
Ш1
По расчету ОКБ «Гидропресс» 2009 г. распухание ≈ 2 % достигалось к концу 2009 года.
Условия облучения шпильки Ш1 | Повреждаю-щая доза (прогноз) | Темпера-тура, °С
Расчет 2009 г. | 25 сна на конец 2015 | 500-520
Текущий расчет | 30 сна на конец 2025 | 520-625

## Slide 11: Результаты расчета распухания шпильки Ш1
Расчетная формула распухания | Тобл, °С | Значение повреждающей дозы D при облучении, сна |  | 
 |  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г.
 |  | D = 24,7 | D = 27,3 | D = 30,0
S0 = С ·D1,88 × × exp[–1,83·10– 4·(Tобл – 470)2], C = 5,6·10–3 | 520 | 1,4 | 1,8 | 2,1
 | 530 | 1,2 | 1,4 | 1,7
 | 570 | 0,4 | 0,4 | 0,5
Критическое значение распухания, при котором возникает деградация механических свойств стали, составляет ~ 5%.

## Slide 12: Заключение
Уточнен коэффициент С в формуле распухания для стали Х18Н10Т для температур облучения выше 480°С; к использованию рекомендована уточненная формула в виде:
S0 = 0,56·10–2 · D1,88 exp[–1,83 · 10–4 (T – 470)2], %.
Уточненная формула (с предположениями о снижении максимальных температур на двух гранях экранной сборки на 10%) позволила получить результаты, совпадающие с экспериментальными значениями распухания чехла сборки.
К концу 2025 года в шпильке Ш1 будет достигнуто значение распухания 2,1 %, тогда как критическое значение составляет 5%. Таким образом, обеспечивается продление срока службы шпилек малой поворотной пробки до 2025 года.
Планируется получить дополнительные данные по распуханию стали 12Х18Н10Т, использованной для изготовления элементов ОУ-1 и ОУ-2, с целью повышения статистической обоснованности дозно-температурной формулы распухания при высоких температурах.

## Slide 13: Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
XI Конференция по
реакторному материаловедению
Димитровград, 27-31 мая 2019 г.